STUDI EKSPERIMEN PENGARUH CAMPURAN ZAT ZAT ADDITIVE SIKAMENT NN DAN  ZAT FOAM AGENT (BUSA) DALAM MENINGKATKAN KUAT TEKAN BATA RINGAN

Intisari

Arman. A., MT*, Hamdeni Medriosa, MT.*, Agri Americo A, M.Pd.T.*,

Faizal Rahmat Fantoni**

*Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut Teknologi Padang

**Mahasiswa  Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut Teknologi Padang

Dalam pembuatan nya, bata ringan mempunyai campuran agregat khusus yaitu bahan seperti pasir, semen, zat additive sikament NN, dan air dalam pembuatan bata ringan. Agregat khusus bata ringan dapat diperoleh dari alam baik secara langsung maupun dari proses terlebih dahulu. Bata ringan biasa yang beredar dipasaran banyak yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 15-2094-1991 dan SNI 15-2094-2000). zat additive sikament NN merupakan cairan yang berfungsi sebagai zat additive untuk mengurangi kadar air dan untuk mempercepat pengerasan beton dan kelecekannya tinggi, sesuai dengan A.S.T.M C494-81 Type F. Dari hasil pemeriksaan kuat tekan bata ringan dengan penambahan zat additive sikament NN pada tiga variasi dimana tiap-tiap variasi tersebut memiliki umur rencana yaitu 3 hari, 14 hari, dan 28 hari untuk bata normal hasil uji kuat tekan pada umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 11,14 MPa, pada umur 14 hari di dapatkan nilai kuat tekan 12,45 MPa dan pada umur 28 hari di dapatkan nilai kuat tekan 12,79 MPa.Untuk bata dengan campuran 5% zat additive sikament NN pada sampel yang di uji pada umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 14,36 MPa, pada umur 14 hari campuran 5% di dapatkan nilai kuat tekan 16,06 Mpa, dan pada umur 28 hari di dapatkan nilai kuat tekan 19,30 MPa. Untuk bata campuran 15% zat additive sikament NN pada sampel uji tekan umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 24,13 MPa, pada umur 14 hari di dapatkan nilai kuat tekan 26,47 MPa dan pada umur 28 hari di dapatkan nilai kuat tekan 26,97 MPa. Untuk bata campuran 25% pada sampel yang di uji tekan umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 25,14 MPa, pada umur 14 hari di dapatkan nilai kuat tekan 28,33 MPa dan pada umur 28 hari di dapatkan nilai kuat tekan 29,94 MPa, sedangkan Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa) terhadap pemakaian volume air diambil 5% di peroleh hasil kuat tekan bata ringan rata-rata pada umur 28 hari 15,28 MPa

Kata Kunci: Bata Ringan, Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa)

PENDAHULUAN

Bangunan gedung struktur rangka beton bertulang dengan bata ringan banyak diminati di Indonesia termasuk di daerah yang tingkat resiko gempa tinggi. keberadaan bata ringan dalam struktur rangka selalu diabaikan dengan menganggapnya hanya sebagai komponen tanpa penahan beban (non-structure). Berdasarkan hasil pengujian telah membuktikan bahwa bata konvensional dalam struktur rangka beton bertulang berpengaruh terhadap kekuatan, kekakuan dan daktilitas struktur secara keseluruhan.

Bata ringan ini pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun 1923 sebagai alternatif material bangunan untuk mengurangi penggundulan hutan. Bata ringan ini kemudian dikembangkan lagi oleh Joshep Hebel di Jerman pad tahun 1943. Di Indonesia sendiri bata ringan mulai dikenal sejak tahun 1995, saat didirikannya Pabrikasi di Karawang, Jawa Barat. Saat ini adapun pabrikasi-pabrikasi di Indonesia pada umumnya masih belum memenuhi SNI SII-0021-78 PUBI 1982, dimana kuat tekan minimumnya adalah 5000kg/cm2 atau 5Mpa.

Bata ringan memiliki keunggulan terhadap cuaca panas, cuaca dingin dan udara lembab. Hal inilah yang diharapkan mampu diberikan dinding sebagai salah satu pelindung rumah atau bangunan. Bata ringan ini mampu membuat di dalam rumah terasa dingin walau diluar rumah cuaca panas. Untuk dapat memenuhi kebutuhan batu bata ringan seiring dengan peningkatan jumlah dan perkembangan penduduk, produksi bata ringan pun harus ditingkatkan, bukan hanya dalam segi jumlah tetapi juga mutu yang dihasilkan secara efektif. Bata beton ringan dapat diketahui bahwasannya bahan-bahan yang digunakan adalah semen, pasir, dan air. Disamping itu banyak dalam pembuatan bata beton ringan ini dengan bahan-bahan yang sering dipakai pada umumnya dan kuat tekannya dibawah rata-rata. Untuk itu adapun bahan penambah untuk mencapai kuat tekan tinggi pada bata beton ringan ini adalah zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa).

Bata ringan ini umumnya yang beredar dipasaran banyak yang tidak sesuai standar SNI SII-0021-78 PUBI 1982. Jadi bila terjadi human error atau kejadian lainnya bata itu sendiri biasanya terjadi rapuh, patah, retak dan lain sebagainya. Beton yang kuat tentulah memiliki kriteria material-material pilihan atau yang baik jenisnya. Beberapa campuran dalam membantu kuatnya beton sangatlah banyak, terutama pada zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa). Jadi peneliti ingin menganalisa hasil dari campuran beton menggunakan zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa) pada bata beton ringan, karna dengan membuat campuran beton biasa menggunakan zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa) kuat tekannya tinggi, apakah di bata ringan begitu juga. Karna belum ada yang mencoba melakukan pembuatan bata beton ringan menggunakan zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa) ini, maka penulis membuat penelitian tentang pengaruh zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa) terhadap bata beton ringan. Dengan demikian penulis mencoba mengaplikasikannya dalam membuat bata beton ringan dengan menggunakan material pasir yaitu pasir gunung yang berlokasi di Lubuk Alung. Apakah bisa menambahkan kuat tekan bata ringan atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan semua kegiatan pencarian, penyelidikan, percobaan, dan pengujian secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan pengaturan baru atau interprestasi (tafsiran) baru dari pengetahuan yang ada, (M.Nazir, Ph.D, 1993).

Penelitian ini bersifat eksperiment yang dilaksanakan di laboratorium teknik sipil Institut Teknologi Padang (ITP). Adapun diagram kegiatan penelitian untuk tahun pertama dan ke dua digambarkan dengan fishbond diagram dalam gambar 1.

Effect

Cause

Trial Mix dan Penambahan zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa)

Design benda uji

Didapatkan kekukuatan tekan, batu bata

Hasil pengujian dan Pembahasan

Uji Tekan benda uji

Mix Desaign

Gambar 4.1Fishbond diagram kegiatan penelitian

Penelitian dilakukan dengan tahap pekerjaan pekerjaan sebagai berikut

- Analisa Bahan

- Pembuatan benda uji tersebut.

- Pengujian dengan Kuat Tekan.

- Hasil pengujian dan analisa data untuk masing-masing benda .

- Pembuatan laporan dan penulisan artikel.

- Pengiriman artikel ke jurnal dan mengikuti seminar lokal atau nasional.

### Sample Penelitian

### Pembuatan benda uji yang akan digunakan berbentuk cetakan bata, sampel tiap variasi campuran yang berbeda dengan umur beton  3, 14 dan 28 hari. Seperti di tabel berikut :

Tabel 1  Jumlah Sample Benda Uji

| Variasi Campuran Beton | Waktu Pengujian |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 hari | 14 hari | 28 hari |  |
| Beton Normal | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Campuran dengan SIKA NN 05% terhadap berat campuran beton | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Campuran dengan SIKA NN 15% terhadap berat campuran beton. | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Campuran dengan SIKA NN 25% terhadap berat campuran beton. | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Sikament NN 0,05 Pengeras 0,13 % Foam Agent 0,07 % Dari Berat Semen + Air |  |  | 11 | 11 |
| Total Jumlah Sample |  |  |  | 47 |

### Pemeriksaan Sifat Fisik Material

- Pemeriksaan analisa ayakan

- Pemeriksaan berat isi pasir

- Pemeriksaan berat jenis

### Perencanaan Campuran Bata Ringan

Cara menentukan komposisi campuran bata ringan berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki volume rasio antara semen dan agregat.

Tabel 2 Benda Uji Bata Ringan

| Variasi benda Uji | perbandingan |  |  |  | Total Benda Uji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semen (kg) | Pasir (kg) | Air (grm/L) | Zat additive sikament NN % | 3 Hari | 14 hari | 28 hari |
| 0% | 0,775 | 2,321 | 0,426 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5% | 0,775 | 2,321 | 0,426 | 0,02 | 3 | 3 | 3 |
| 15% | 0,775 | 2,321 | 0,426 | 0,05 | 3 | 3 | 3 |
| 25% | 0,775 | 2,321 | 0,426 | 0,09 | 3 | 3 | 3 |
| Total |  |  |  |  | 36 |  |  |

Sumber : data perencanaan

Tabel 3 Benda Uji Bata Ringan

| Variasi benda dari Sikament NN | perbandingan |  |  |  | Total Benda Uji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semen (kg) | Pasir (kg) | Air (grm/L) | Zat Foam Agent (Busa) dari volume air dan Volume Semen 5 % |  |  | 28 hari |
| 5% | 3.18 | 2,321 | 0,426 | Pengeras No.1 0,13 %, Pengeras No.2 0,13 % Foam Agent 0,07 % Dari Berat Semen |  |  | 11 |
| Total |  |  |  |  | 11 |  |  |

Sumber : data perencanaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4 Analisa Ayakan Pasir Gunung

| SIEVE SIZE |  | WEIGHT | CUMULATIVE | ( % ) | PASSING | SPEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STD (mm) | ALT ( Inch ) | RETAINED (gr) | RETAINED (gr) | RETAINED (gr) | (%) | PASSING ( % ) |
| 4.75 | #4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| 2.36 | #8 | 13.20 | 13.20 | 2.64 | 97.36 | 97 |
| 1.18 | #16 | 29.30 | 42.50 | 8.50 | 91.50 | 92 |
| 0.6 | #30 | 47.80 | 90.30 | 18.06 | 81.94 | 82 |
| 0.30 | #50 | 91.50 | 181.80 | 36.36 | 63.64 | 64 |
| 0.15 | #100 | 182.20 | 364.00 | 72.80 | 27.20 | 27 |

(Sumber: analisis data)

FM (modulus kehalusan) =238,36100 = 2,38

Gambar 2 grafik Zona 4

Dari pengujian ayakan pasir gunung yang di lakukan di dapatkan angka modulus kehalusan (FM) 2,38. Nilai tersebut telah memenuhi standar SNI-1970-1990-F dengan nilai standarnya 2,3-2,6 yaitu pasir gunung lubuk alung masuk dalam kategori pasir halus.

- Berat Jenis Pasir Gunung

Tabel 5. Data Berat Jenis

| No | Uraian | Berat (gr) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Labu Takar No. | I |
| 2 | Berat Labu Takar + Benda Uji SSD | 363,70 |
| 3 | Berat Labu Takar | 163,70 |
| 4 | Berat Benda Uji SSD (B-C) | 500 |
| 5 | Berat Labu Takar + Air + Benda Uji | 763 |
| 6 | Berat Labu Takar + Air | 659,30 |
| 7 | Berat Benda Uji Kering (Oven) | 453,30 |

(Sumber : analisis data)

Dari hasil pemeriksaan di peroleh data sebagai berikut

Berat jenis apparent (Berat Semu)= 250,80250,80-763-659,30   = 1,30

Berat jenis kering (Dry Basis)		= 250,80500-763-659,30	= 1,14

Berat jenis SSD (pori-pori basah)	= 500500-763-659,30    = 1,26

Penyerapan air  			= 500-250,80250,80 x100 	= 10,30%

- Berat isi pasir gunung

Berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan agregat merupakan rasio antara berat agregat dan isi/volume. Berat isi agregat diperlukan dalam perhitungan bahan campuran beton, apabila jumlah bahan ditakar dengan ukuran volume. Berdasarkan pengujian berat isi pasir gunung yang dilakukan dapat dilihat dalam tabel 5.4. berikut ini :

Tabel 6 Data Berat Isi Pasir Gunung Gembur

| No. | Pemeriksaan |  |  | I (gr) | II (gr) | III (gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Berat Tempat + Benda Uji |  |  | 6606 | 6670 | 6666 |
| B. | Berat Tempat |  |  | 3840 | 3840 | 3840 |
| C. | Berat Benda Uji (A - B) |  |  | 2766 | 2830 | 2826 |
| D. | Volume Tempat |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |
| E. | Berat Isi Benda Uji (C:D) |  |  | 0.922 | 0.943 | 0.942 |
| F. | Berat Benda Uji Rata-rata |  |  |  | 0.936 |  |

(Sumber : analisis data)

5.3 Kuat Tekan Bata Ringan

Dilihat pada grafik :

Gambar 3 Grafik Kuat tekan Persentase Zat additive sikament NN

Dari hasil pemeriksaan kuat tekan bata ringan dengan penambahan Zat additive sikament NN  0%, 5%, 15% dan 25% pada sampel yang diuji tekan pada umur 14 hari didapatkan nilai tertinggi kuat tekannya adalah bata ringan dengan campuran Zat additive sikament NN  25% dengan kuat tekan rata-rata adalah 28,33 MPa.

Berdasarkan gambar 5.2 hubungan 4 variasi campuran Zat additive sikament NN di peroleh hasil kuat tekan bata ringan rata-rata pada umur 28 hari bata normal di peroleh kuat tekan rata-rata sebesar 12,79 MPa, dari penambahan campuran Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa)  5% untuk umur 28 hari terlihat pada tabel 7;

Tabel 7. Pemeriksaan Berat Bata Ringan Persentase zat additive sikament NN dan Zat Foam Agent (Busa) terhadap pemakaian volume air diambil 5% rata-rata umur 28 hari.

(Sumber Hasil Penelitian Laboratorium)

Berdasarkan tabel 5.7 hubungan  variasi campuran Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa) terhadap pemakaian volume air diambil 5%, semen 5% di peroleh hasil kuat tekan bata ringan rata-rata pada umur 28 hari 15,28 MPa.  Dengan di tambahnya Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa)  menghasilkan gaya tolak menolak yang cukup antar partikel semen agar tidak terjadinya pengumpalan partikel semen  yang dapat menyebabkan terjadinya rongga udara di dalam bata ringan, yang akhirnya akan  mengurangi kekuatan tekanan pada bata ringan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan analisa pembuatan bata ringan dengan penambahan campuran Zat additive sikament NN, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Dari pengujian pasir gunung dari Lubuk Alung ini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pengujian sifat fisik pasir gunung yang belum memenuhi standar spesifikasi yang ada pada pemeriksaaan berat jenis yang di tentukan. Dengan ini material pasir gunung tetap dipakai karna tujuan dalam penelitian ini agar dapat mengetahui pengaruh kuat tekan dari  campuran Zat additive sikament NN, dengan variasi yang telah direncanakan.

- Dari hasil pemeriksaan kuat tekan bata ringan dengan penambahan Zat additive sikament NN, pada tiga variasi dimana tiap-tiap variasi tersebut memiliki umur rencana yaitu 3 hari, 14 hari, dan 28 hari kuat tekan tertingginya terdapat pada umur 28 hari dengan variasi campuran Zat additive sikament NN 25% yaitu sebesar 28,33 Mpa.

- Mutu yang dihasilkan pada pemakaian terhadap pemakaian hubungan  variasi campuran Zat additive sikament NN dan Zat Foam Agent (Busa), terhadap hasil kuat tekan bata ringan rata-rata pada umur 28 hari 15,28 MPa.

- Pada penelitian ini di dapatkan bata ringan yang relative ringan terdapat pada 25% sebesar 1,822 gram.sedangkan bata ringan Zat additive sikament NN dan Zat Foam Agent (Busa) ini di dapatkan bata ringan yang relative lebih ringan yaitu sebesar 1,492 gram.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, S. 2005. Teknologi Beton A-Z, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ariansyah Pratama Wily, Anggraini Retno, Zacoeb Achfas, Wahyuni Edhi	 S,Perbandingan Kuat Tekan dan Tegangan-Regangan Bata Beton Ringan Dengan Penambahan Mineral Alami Zeolit Alam Tertahan Saringan No. 80 dan	 Tertahan Saringan No. 200. Rekayasa Sipil Vo l9,No.3 2015

ASTM C 33-01, Standard Specification for Concrete Aggregates

Hakim, dkk, 1996. Dasar-dasar Ilmu Tanah.Universitas Lampung, Lampung.

Handayani, Sri. 2010. Kualitas Batu Bata Merah Dengan Penambahan Serbuk Gergaji. Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan. Diakses 15 Oktober 2014

Hartono JMV, 1990, Teknologi Bahan Bangunan Bata dan Genteng, Balai	 Penelitian Keramik, UGM.

Murdock, JL., Brook. MK (1999), Bahan dan Praktek Beton, Jakarta : Erlangga

Shanti, W, M., dan Winayati. 2017. Analisis Pengaruh Penambahan Sikament-NN	 Terhadap Karakteristik Beton. Jurnal Teknik Sipil Siklus, Vol. 3, No, 2, Oktober.

Standar Nasional Indonesia 02-6820-2002 Tentang spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan da n plesteran dengan bahan dasar semen

Standar Nasional Indonesia 15-2094-1991, Bata Merah Pejal.

Susatyo, dkk., 2014. Sampah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Batu Bata. Prosiding Semnas Entrepreneurship. ISBN:978-602-8047-99-9.